4.2 检测模型训练与实验分析

YOLOv8m 是本系统中用于已知缺陷类别定位与识别的主要目标检测模型。第二章已对 YOLOv8 的基本结构、损失函数和相关改进模块进行了说明，因此本节不再重复介绍模型原理，而重点说明检测模型的训练配置、数据增强策略、改进实验结果以及最终模型选择。本文所有验证实验均在同一测试集上完成，测试集包含 339 张图像和 829 个标注目标，验证时置信度阈值设为 0.001，IoU 阈值设为 0.5，以保证不同实验结果具有可比性。

4.2.1 数据集划分与训练配置

本文目标检测实验基于 NEU-DET 热轧带钢表面缺陷数据集开展。该数据集包含 crazing（裂纹）、inclusion（夹杂）、patches（斑块）、pitted_surface（麻点）、rolled-in_scale（轧入氧化皮）和 scratches（划痕）六类典型表面缺陷。为适配 YOLOv8 的训练流程，本文首先将原始 XML 标注文件转换为 YOLO 格式标注文件，即按照 class_id、x_center、y_center、width 和 height 的形式保存目标类别与边界框信息，其中坐标均归一化至 [0,1] 区间。随后将图像与标注文件按照训练集、验证集和测试集进行划分，并保持图像文件与标注文件的一一对应关系，从而保证训练数据组织的规范性和可复现性。标注样例如图 4.1 所示。

〖图 4.1 NEU-DET 数据集标注样本示意图〗

表 4-1 模型训练环境配置

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| CPU | Intel Xeon Gold 6426Y，2 路 16 核/路，64 线程 |
| GPU | 高性能推理卡（32000 MiB 显存） |
| 系统内存 | 503 GiB |
| 操作系统 | Linux，内核版本 5.15.0-119-generic |
| NVIDIA 驱动 | 590.44.01 |
| CUDA 版本 | 驱动支持 CUDA 13.1，PyTorch 编译 CUDA 13.0 |
| Python 版本 | Python 3.10.20 |
| 深度学习框架 | PyTorch 2.12.0+cu130 |
| 训练框架 | Ultralytics YOLOv8 |
| 主要依赖库 | OpenCV，NumPy |

表 4-2 YOLOv8m 基础训练配置

| 参数 | 设置 |
| --- | --- |
| 基础模型 | YOLOv8m |
| 预训练权重 | yolov8m.pt |
| 输入尺寸 | 640 × 640 |
| 优化器 | AdamW |
| 初始学习率 | 0.001 |
| 动量 | 0.937 |
| 权重衰减 | 0.0005 |
| 学习率策略 | 余弦退火（cos_lr） |
| 预热轮次 | 3 |
| 批量大小 | 24 |
| 基础训练轮次 | 200 |
| 混合精度训练 | 开启（amp） |
| Mosaic 关闭轮次 | 最后 10 轮关闭 |
| 验证置信度阈值 | 0.001 |
| 验证 IoU 阈值 | 0.5 |
| 评价指标 | Precision、Recall、mAP@50、mAP@50:95 |

其中，Precision 表示模型预测为缺陷的目标中真实缺陷所占比例，Recall 表示真实缺陷目标被正确检出的比例。mAP@50 反映 IoU 阈值为 0.5 时的平均检测精度，能够体现模型的整体检出能力；mAP@50:95 则在多个 IoU 阈值下综合计算平均精度，更能反映检测框定位质量。考虑到工业表面缺陷检测中漏检可能带来较高质量风险，本文在模型选择时优先关注 Recall 和 mAP@50，同时结合 mAP@50:95 判断定位稳定性。

4.2.2 数据增强策略与参数设置

NEU-DET 数据集中不同缺陷类别在纹理形态、目标尺度和边界清晰程度上存在差异。其中，crazing、pitted_surface 和 rolled-in_scale 等类别具有纹理弱、目标小或边界模糊等特点，检测难度相对较高。为提高模型对困难类别的学习能力，本文在训练前对训练集进行了离线数据增强。离线增强主要包括水平翻转、垂直翻转、小角度旋转以及亮度、对比度微调，并同步更新对应的 YOLO 格式标注文件，确保增强图像与边界框标注保持一致。

离线数据增强前后的训练样本数量如表 4-3 所示。可以看出，增强后训练图像数量由 2798 张增加至 3972 张，标注目标数量由 6112 个增加至 8209 个。其中 pitted_surface、crazing 和 rolled-in_scale 三类困难样本的扩充幅度较大，说明本文的数据增强策略主要面向难检类别进行针对性扩充，而不是对所有类别进行完全均匀的随机扩充。

表 4-3 离线数据增强前后训练样本与目标数量对比

| 缺陷类别 | 原始图片 | 增强图片 | 图片差 | 原始目标 | 增强目标 | 目标差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crazing | 435 | 713 | +278 | 1006 | 1643 | +637 |
| inclusion | 548 | 553 | +5 | 1453 | 1458 | +5 |
| patches | 501 | 573 | +72 | 1292 | 1394 | +102 |
| pitted_surface | 435 | 979 | +544 | 628 | 1404 | +776 |
| rolled-in_scale | 432 | 705 | +273 | 911 | 1486 | +575 |
| scratches | 447 | 449 | +2 | 822 | 824 | +2 |
| 合计 | 2798 | 3972 | +1174 | 6112 | 8209 | +2097 |

在使用离线增强数据的基础上，本文进一步比较了不同训练阶段增强参数对模型性能的影响。训练阶段增强主要通过 Mosaic 参数体现：Mosaic 数值越大，拼接扰动越强；Mosaic 数值越小，训练图像的原始纹理和空间结构保留得越完整。经过对比后，本文将 Mosaic=0.2 作为后续结构改进实验的主要训练参数。该设置在测试集上取得 Precision 为 0.954、Recall 为 0.906、mAP@50 为 0.922、mAP@50:95 为 0.801 的结果，Recall 达到数据增强实验中的最高水平，说明降低 Mosaic 强度有助于减少对表面缺陷纹理结构的破坏，提高模型对真实缺陷目标的检出能力。

4.2.3 改进对比实验

为进一步提升模型对表面缺陷的检测性能，本文围绕训练增强参数、边界框回归损失函数和网络结构三个方面进行改进实验。相关模块的基本原理已在第二章介绍，本节仅对实验设置和结果进行说明。为避免表格内容过于冗长，本文不列出每一组重复实验，而是选取各类改进方案中表现最优或最具代表性的结果进行比较。涉及 ASFF 的实验由于未作为最终改进方向，在本节中不再展开。

各类改进方案的最佳验证结果如表 4-4 所示。其中，离线增强基准表示使用离线增强数据但不额外引入训练阶段增强的 YOLOv8m 模型；训练增强 + 离线增强表示在离线增强数据基础上启用较低强度 Mosaic；损失函数改进包括 EIoU 和 Focal-EIoU；结构改进包括 P2 检测头、PSA、DCN 以及 PSA+DCN 组合。

表 4-4 各类改进方案的最佳验证结果

| 改进方案 |  | Epoch | P | R | mAP@50 | mAP@50:95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离线增强基准 |  | 200 | 0.948 | 0.894 | 0.916 | 0.818 |
| 训练增强 |  | 200 | 0.954 | 0.906 | 0.922 | 0.801 |
| P2 检测头 |  | 200 | 0.941 | 0.894 | 0.928 | 0.762 |
| PSA |  | 200 | 0.933 | 0.893 | 0.932 | 0.747 |
| DCN |  | 200 | 0.956 | 0.877 | 0.928 | 0.746 |
| PSA + DCN |  | 200 | 0.952 | 0.906 | 0.942 | 0.752 |
| Focal-EIoU |  | 400 | 0.959 | 0.893 | 0.924 | 0.805 |
| EIoU |  | 400 | 0.950 | 0.901 | 0.924 | 0.810 |

由表 4-4 可知，离线增强基准模型在 mAP@50:95 上取得 0.818，是所有方案中定位质量最好的结果，说明定向离线增强能够稳定改善检测框定位精度。训练增强与离线增强结合后，Recall 提升至 0.906，表明较低强度的 Mosaic 有助于提升缺陷检出率，但其 mAP@50:95 略低于仅离线增强方案。

在损失函数改进方面，EIoU 和 Focal-EIoU 在追加训练后均表现出较好的定位性能。其中，EIoU 在 400 epoch 时取得 mAP@50:95 为 0.810、Recall 为 0.901 的结果，说明其对边界框回归精度具有一定提升作用；Focal-EIoU 的 mAP@50:95 为 0.805，略低于 EIoU。由于损失函数改进不改变推理阶段网络结构，因此该类方法具有较好的部署便利性。

在网络结构改进方面，单独加入 P2、PSA 或 DCN 后，整体性能并未明显超过离线增强基准。其中，DCN 的 Precision 较高，但 Recall 仅为 0.877，说明其可能提高了预测置信度，但对缺陷漏检控制不够理想。PSA+DCN 组合方案在 Mosaic=0.2 时取得 Recall 为 0.906、mAP@50 为 0.942 的结果，为所有方案中缺陷检出能力最强的模型。该结果表明，PSA 对显著缺陷区域的注意力增强与 DCN 对不规则缺陷形态的空间建模能力具有一定互补性，二者结合能够提升模型对缺陷目标的识别能力。

综合来看，不同改进方向的优势侧重点不同：离线增强基准模型定位质量最好，EIoU 在不增加推理结构复杂度的情况下兼顾了较好的定位精度，而 PSA+DCN 在 Recall 和 mAP@50 上取得最优结果，更符合工业检测中尽量减少漏检的应用需求。

4.2.4 SubspaceAD 模型部署

除 YOLOv8m 目标检测模型外，本系统还集成了 SubspaceAD-Lite 异常检测模型作为对照检测方案。该模型以 DINOv2 作为特征提取器，通过构建正常样本特征子空间并计算重构误差得到异常分数，可用于缺陷检测任务中的异常区域提示。本文使用 facebook/dinov2-with-registers-small 作为轻量化 backbone，并提取多层特征进行聚合，以降低模型部署成本。

需要说明的是，SubspaceAD-Lite 在本文系统中的主要作用是验证多模型接入和扩展检测流程的可行性，而不是替代 YOLOv8m 作为主要检测模型。由于其输出形式和目标检测框结果不同，本文未将其与 YOLOv8m 直接进行同指标比较，而是将其作为系统后续扩展异常检测模型的工程基础。

4.2.5 最终模型选择与系统部署

结合上述实验结果，本文最终选择 PSA+DCN + 离线增强 + Mosaic=0.2 的 YOLOv8m 改进模型作为系统目标检测模块的主要模型。该模型在测试集上取得 Precision 为 0.952、Recall 为 0.906、mAP@50 为 0.942、mAP@50:95 为 0.752 的结果，其中 Recall 和 mAP@50 均达到所有实验中的最优水平。对于工业表面缺陷检测任务而言，漏检通常比误检带来更高的质量风险，因此在允许一定误检并设置人工复核环节的前提下，优先选择检出能力更强的模型更符合系统应用需求。

同时，本文也保留了离线增强基准模型和 EIoU 方案作为可选模型。其中，离线增强基准模型的 mAP@50:95 为 0.818，定位质量最优，适合对边界框精度要求较高的场景；EIoU 方案的 mAP@50:95 为 0.810，且不改变模型推理结构，适合作为部署复杂度较低的替代方案。系统实现时，可根据检测场景在默认检测模型和候选模型之间进行切换，从而兼顾缺陷检出能力、定位精度和工程部署稳定性。

为展示最终模型在典型缺陷图像上的检测效果，本文选取部分测试样本进行可视化展示，如图 4.2 所示。图中检测框、类别标签和置信度信息能够直观反映模型对缺陷位置和类别的识别结果。

〖图 4.2 最终模型典型缺陷检测结果可视化〗